附件1

进口水泥采信

检验项目、适用的技术规范及检验方法

| 类别 | 检验项目 | 适用的技术规范 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通硅酸盐水泥 | 不溶物 | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 依据GB175-2007中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 烧失量 | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 依据GB175-2007中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 三氧化硫 | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 依据GB175-2007中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 氧化镁 | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 依据GB175-2007中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 氯离子 | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 依据GB175-2007中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 凝结时间 | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 依据GB175-2007中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 安定性 （沸煮法） | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 依据GB175-2007中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 抗压强度（3d） | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 依据GB175-2007中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 抗压强度（28d） | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 依据GB175-2007中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 抗折强度（3d） | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 依据GB175-2007中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 抗折强度（28d） | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 依据GB175-2007中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 水溶性铬 （Ⅵ） | 《水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法》（GB 31893-2015） | 依据GB 31893-2015实施检验 |