附件1

进口原油采信检验项目、适用的技术规范

及检验方法

| 类别 | 检验项目 | 适用的技术规范 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原油 | 水含量 | 《原油》（GB 36170-2018）注 | 依据GB 36170-2018中所引用的检验方法实施检验 |
|  | 20℃密度 |  |  |
|  | 204℃前馏分有机氯含量 |  |  |
|  | 硫含量 |  |  |
|  | 盐含量 |  |  |
|  | 酸值 |  |  |
|  | 机械杂质含量 |  |  |

注：该技术规范若有更新，以执行的最新技术规范为准。